皮革工艺知识介绍

所谓皮革工艺LEATHER CARFT就是指利用皮革制作出的各种作品.

皮革工艺的基础入门技法是很简单的,之后在制作的过程中体验其中的乐趣和逐渐领悟其中的技巧,才能逐步深入了解.

DIY皮革工艺的技法分类:1.手缝 2.皮雕 3.电烧 4.染色 5.皮塑

1.手缝:手缝的技法分为麻线手缝和皮线手缝两种.以单纯的缝合表现皮革与线的结合,借由不同颜色粗细的线条和多变的皮革制造出一种简约的美.一般来说麻线手缝表达比较纯粹优雅.而皮线手缝则比较能体现出嬉皮的味道.

(1)麻线手缝需要的基础工具:皮革,胶板,木锤,菱锥,双孔菱斩,麻线,线蜡,手缝针

(2)麻线手缝的进阶工具:多孔菱斩,单孔菱斩,挖沟器或边线器或间距规,间距轮,削边器磨缘器和床面处理剂,或CMC

(3)皮线手缝的基础工具:皮革,胶板,木锤,3.5MM圆空冲子,3MM平斩或斜斩,皮线,皮线针.

(4)皮线手缝的进阶工具:多孔的排冲,或者多孔的平斩斜平斩,削边器,磨缘器,床面处理剂或CMC.

2.电烧技法的介绍

" 电烧技法是指利用高温导热使电烧笔达到一定温度,当笔头接触皮革时会产生烙烧痕迹,因此可以随意的使用电烧笔进行革绘画.

" 需要的基础工具:皮革,电烧器,描图纸,描笔,各种电烧器所需要的替换笔头.

电烙法:电烙法是一种类似素描之绘画技巧！以电烙笔作为画笔，直接在皮革上作业，利用不同温度及速度，产生不同深浅及粗细之效果。

先将要电烙的图案画在描涂纸上，使用圆头铁笔将图案转绘到皮革上，留下图案纹样的痕迹，再以电烙笔绘图。

电烙笔可以在皮革上画出不同的焦痕图案，线条粗细可用不同的笔头来调整，褐色焦痕色泽的深浅，则以电烙笔置放在皮革上的力量与时间长短来控制。操作使用电烙笔时，应先稍微沾湿皮革，以避免烧焦。

3雕刻技法

雕刻技法是指利用工具在皮革上割划敲打等方式,做出丰富而具立体感的图型.

分为:唐草,逆雕,影雕,3D立体雕刻,线雕,浮雕,自创图案雕刻,工具组合雕刻8种

(1)雕刻的基础工具:描图纸,描笔,基础皮雕工具组,染料,乳液

(2)雕刻的进阶工具:百款印花工具,各式染料,乳液,亮油,牛脚油,皮革保养油等等.

4.染色技法

" 染色分为纯染色和利用物性染色两种.

" 纯染色就是指利用笔,刷或任何工具对皮革进行上色.

" 物性染色又分为:蜡染,糊染,水晶染等等.

(1)蜡染:就是利用蜡的不规则变化,作为皮革的防染,在之间上染料,既可形成极富变化的图案和色彩.所需要的工具:白蜡,木蜡,石蜡,蜡炉,蜡染笔,皮革,液体染料,皮革乳液.

蜡本身具有极强的防染力，将蜡涂在皮革上可完全防止颜料渗入，且在蜡凝固后拨除容易，并能重复染色，或加入裂痕等效果，是皮雕染色常用的方法。

「蜡染」，就是以木蜡调和白蜡作为防染剂，在皮革上描绘图案、逐一染色后，以每上一种染料就上一层蜡，以防止晕染。

由于蜡受热熔化、受冷凝结的特性，所以在描绘时要具备熟练的技能。蜡太热则线条化开，花纹变形，蜡太冷则不易流动，花纹断续不齐。因此，熬蜡的温度必须适当。因为蜡凝结后的收缩或加以揉搓，所以产生许多裂纹，在蜡得表面涂上染料后，颜料渗入裂缝，产生一丝丝不规则纹理，形成一种独特的装饰效果，俗称「冰裂纹」。

蜡染必备的材料有：

1.盛水器具：用来装水、染料。

2.蜡染锅：溶解蜡时使用的盛装器皿。

3.白蜡、木蜡：由植物的果实提炼制成柔软的蜡，而白蜡的粘性比木蜡小。

4.平刷：一枝用来皮革沾水时使用，另一枝则在涂蜡时使用。

5.浸透剂、染料、背面处理剂等。

蜡染的实施过程如下：

1.将浸透剂滴入水中(比例大约是一公升水约滴入六滴浸透剂)，再把皮革泡入水中，使其完全浸透。

2.将白蜡与木蜡置入蜡染锅中，依据季节调整比例，使其融化。

3.擦上染料后，使用油漆刷沾蜡，在不染色处直接刷在皮表，或染上颜色及设计纹样后，以蜡封住图案纹样。

4.待蜡干了之后，用手轻折皮革，或使用冰块置放在蜡上，使蜡产生裂纹，并在蜡上涂上深色染料，使深色染料经由蜡的裂缝中渗入皮表，产生冰裂纹路。

5.使用棉布将蜡上多余的染料擦掉，静置20分钟后，待染料固定，再用手将蜡拨除。

6.最后将皮放入水中，将剩余细微的蜡在水中拨除。

另有蜡染过程中，为使作品美观，应注意之事项如下：

1.浸透剂的功能是在去除皮革中的杂质及油脂，使皮革染色更加容易。

2.木蜡与白蜡的使用比例为：在春季及秋季时，白蜡与木蜡的比例为1：1；冬季时，白蜡与木蜡的比例为1：2；夏季时，白蜡与木蜡的比例则为2：1。

3.蜡染锅的温度控制，在冬季及秋季时，温度应控制在100-110度；在夏季及春季时，温度应控制在90-100度。

4.为使冰裂纹更加美观，可使用冰块使蜡急速冷却；注意裂痕部分必须确实浸入色彩。

蜡染的图案结构，一般均为四面均齐、上下对称、多样统一及满而不乱；追求整体的装饰效果，而不满足于单个纹样的细致刻划；由于点、线、面的配合有致，主次分明，黑白、疏密对比恰当，图案组织富有节奏感、韵律感，可使简单的色彩构成了瑰丽多姿、清新明快、富有魅力的艺术效果，若再加上蜡染独特的「冰裂纹」，作品风格自然成趣。

(2)糊染:利用糊染糊的排它性,滴入染料,勾画线条和色彩的交错,将皮革覆盖其表面,达到染色效果,形成变化丰富的图案.所需要的工具:糊染糊,液体染料(一般为酒精性),托盘,勾画工具可以自备(牙签,筷子等),皮革和皮革乳液. 糊染

糊染，就是将糊染粉以温水调匀，将染料滴在糊的表面上，加以个人设计、变化图案，再以白色牛皮覆盖在糊面的染料上，静置数分钟后，再拿起皮革，将糊刮除，完成作品。

糊染必备的材料有糊染粉50克、温水1000CC、含金性染料、棉布、艳色剂等。

糊染的实施过程如下：

(1).将糊染粉50克倒入1000CC的温水中搅拌，调出糊染粉水，此种粉末不易调匀，但静置后可逐渐溶解，因此不必一直搅拌，置放一旁静待溶解即可。

(2).将糊倒入平盘上，若产生汽泡，可用牙签或竹筷戳破，使其分布均匀。

(3).在糊面滴上欲染颜色之染料，可滴入数种颜色。

(4).以筷子或牙签随意拉出晕染线调。

(5).将白牛皮的正面覆盖在糊中，再用手清压出气泡，使皮面与染料接触。

(6).将皮拿起，静置五分钟后，用尺轻轻将皮面的糊刮掉。

(7).利用棉布将皮擦拭干净。

(8).等皮的表面干燥后，在皮的背面粗操部分涂上「背面处理剂」，并在皮的正面涂上艳色剂，增加色彩之艳丽感，糊染作品即完成。

另有糊染过程中，为使作品美观，应注意之事项如下：

(1).使用染料的颜色不要太多，过多时会造成颜色过于混浊。

(2).在糊上滴入染料后，以竹签或筷子拉出晕染线条时，作者可依喜好自行设计纹样。

(3).也可利用更细的铁丝或针头，拉出更细致的晕染效果。

3.水晶染:

利用水晶染纸的折凹痕迹,滴入染料,在皮革表面压印,而形成变化的色彩和图型.所需要的工具:水晶染纸,1MM以下皮革,液体染料,皮革乳液.

水晶染是使用盐基性染料透过水晶纸，滴漏在皮革上所形成类似水晶状的造型的一种皮革染色方法。而使用的水晶纸，是一种类似宣纸的白色纸张，纤维长，韧性强，具有高渗透性，利用此种特性将染料滴落在水晶纸上，进而染在皮革上面，所产生的纹路如同水晶般的晶莹剔透，因此称为水晶染。

水晶染可透过不同色相的安排与规划，创造出丰美隽永的色彩质感，让染色层次更添创意，只要大胆玩色，小心做造型，作品即是独一无二的创作，并从中可获得喜悦及意外的惊喜。

水晶染的基本技法：

一、主要材料：白色牛皮一张、水晶纸(比实际完成作品大二倍以上)、染剂(盐基性染料)、乳液。

二、基本工具：毛笔数枝(与染料颜色相同的数量)、调色盘、海绵、报纸数张。

三、辅助工具：小发夹、镊子、牙签。

四、实施步骤：

1.首先将水晶纸浸湿，保持均匀适当的湿度。

2.将牛皮用海绵沾水擦湿，置放在报纸上。

3.把湿润的水晶纸自然地平铺在牛皮上，必须注意水晶纸以毛面向下，与牛皮的正面相对。

4.用手指或辅助工具将水晶纸任意的揉捏出不同的皱折造型，因皱折造型会影响染色后的图案呈现，因此抓、折、揉、捏水晶纸的过程中，必须注意到皱折的方向性及整体性的表现，才能有效的掌握染色后的图形呈现。

5.在水晶纸上方6~8公分处，以毛笔沾取调好的彩色染液，采取滴落的方式使染液均匀的散开，并藉由水晶纸渗入皮面。

6.等待一段时间后小心的将水晶纸拿起，可依个人喜好颜色的浓淡决定时间长短，时间长，颜色较浓；时间短，颜色则较淡。

7.将染制完成的牛皮放置一星期，待染料干后，再擦上乳液，使作品表面更加亮丽。

在制作水晶染时，影响图案画面美观最重要的两大因素为「滴染料」及「构图」，因此，必须特别注意其要诀，分述如下：

1.因皮革不易吸水，因此滴染料时为使顺利将染料渗透于皮革的表面，应注意不宜滴太多，否则将造成纹路模糊不清，立体感顿失。

2.若想在皮革表面较少留白时，抓、捏水晶纸的折纹就要愈细密，如此水晶纸与皮革之间的空隙就会愈小，即可造成此一效果；若想在皮革表面留白较多时，必须将水晶纸轻轻拉高，让水晶纸的折纹空隙加大。

3.必要时，可使用小发夹、镊子、牙签、缝衣针等辅助工具，让染色纹路变化多端、更加美观。

5.皮塑

皮塑是指利用皮革的可塑性和延展性,借由工具,或者是手捏塑造出来的皮艺制品.变化空间大,可以制作出对比强烈独创性的作品.

所需要的工具:

(1).基础皮塑工具:皮革,皮花海绵,压插器,染料,硬化剂.

(2)应用皮塑

(3)烧式皮塑,要再配打火机

皮塑的具体介绍:

皮塑是利用皮革的可塑性，将皮革用拉扯、捏、搓揉、挤压等手法，塑成半立体或立体造型的作品。常见表现的范围如：人物、花卉、动物等。

皮拥有绝佳的伸张、缩挤、延长的特性，配合上创作者的丰富巧思及想象力，将平面的皮革处理成立体的造型，赋予皮革活泼的生命力，这样的巧思及手工捏塑的功夫，就称之为「皮塑」。

不管皮雕或皮塑，皮质的选用相当重要，皮质的选用相当重要，不同的皮革将能展现风格回异的魅力。一般而言，羊皮柔软细致，多半用作皮包或服饰配件的素材；猪皮坚厚，常用作手提袋及一般皮件；而牛皮具有细致的纹理和毛细孔，其柔软及强韧的特性，是皮雕材质之最佳选择。

皮塑在制作程序上，是创作立体作品，因此制作过程较为复杂。叶发原曾说：「立体皮雕创作的难度，在于画平面图。」如何将立体作品摊平，然后画出精准的平面图，对于作品的好坏有极大的决定因素，往往需经过反复几次的修改才能成功。立体作品大多运用挤压、揉造等技法将皮革塑造成型，运用到雕刻刀的机会较少。

皮塑的制作流程如下：

1.设计图案，将立体作品的图形以平面展开图方式绘制。

2.选择一张适当大小的牛皮，先润湿皮革使其软化后，并在皮革上描图。

3.利用旋转刻刀顺着描图的痕迹，刻出基本的线条和轮廓。

4.使用打敲及印花工具，在图案纹样上打出凹凸不同层次的效果。

5.将作品的基本结构逐一剪下。并将裁剪下的皮革边缘削薄，以利于粘合。一般是削薄角度为45度角。

6.利用皮的延展性，以手拉捏、挤压、扭蹂、顶推等各种技巧捏塑成型，塑作成立体造型结构。

7.将削薄的各部分的结构，以强力胶或树脂粘合，隔天完全风干后再上色。

8.以油性或酸性的染料上加以着色，着色方法则用涂或喷的方式皆可，使作品的风貌逐渐展露，栩栩如生。

9.于作品外层喷上一层透明的保护剂，做好保护处理。

10.为使皮革定型，必须加入硬化剂才可固定坚硬。

由于「皮塑艺术」在我国历史记载上的数据很少，但据传周朝即有专门机构研究制革技术及文献纪录，却欠缺文物的流传。因此近年来的皮塑专家，在欠缺传统文物的比对下自行摸索成长。

皮革在浸水湿润软化后，必须在四小时之内将皮革加以拉捏、挤压、钻刮、揉扭、推顶之中捏塑成形，再加以染色、硬化等表面处理后作出精彩的立体作品，因此困难度极高，创作者必须在皮塑过程中发挥极大的耐性与毅力，才能将作品完美呈现。